# Okenní parapety TOPSET
TOPSET Standard / Okenní parapety TOPSET jsou určeny pro všechny typy interiérů. Široká kolekce základních dekorů umožňuje z parapetů vytvořit dekorativní prvek interiéru a spolu s dalšími nadstandardními dekory vytváří prostor pro individuální řešení. / Profil Standard Nos 40 mm / Délka 4050 mm, 5300 mm (bílá, šedý mramor) / Šířka (h) 150 - 1000 mm / Tloušťka desky (s) 17 mm / Výška nosu (v) 40 mm / Šířka nosu (t) 25 mm / Radius 10 mm / Materiál DTD 16 mm, vlhkuodolná / Laminát 0,5 mm CPL / Spodní strana impregnovaný protitah s logem / Zadní strana hranovací páska / Boční hrana hranovací páska, laminát, boční krytky / Vlastnosti a výhody: / vynikající stálost barev jednotlivých dekorů / vysoká pevnost a tuhost nosného materiálu i při vyšším zatížení (např. mytí oken) / dlouhá životnost / mechanická odolnost vrchního laminátu / vlhkuodolné provedení / malá tepelná roztažnost / odolnost vůči chemikáliím běžně používaným v domácnosti / díky nosu překryje spáru mezi omítkou a parapetem / TRENDY DEKORY maximální délka je 3650 mm

Na spodní straně parapetu je použit velmi kvalitní vlhkuodolný impregnovaný materiál - protitah.
Jeho vlastnosti umožňují snadné a kvalitní opracování a výrazně vyšší přilnavost k montážním materiálům.